## 实验目的

本批次实验系统考察有机无机混合钙钛矿薄膜的结晶工艺窗口，为后续模组放大提供工艺参数依据。

实验围绕前驱体配比、退火曲线与反溶剂滴加时机三个变量展开，共设计 24 组对照。

## 前驱体配制

标准配方中 PbI2 与 FAI 的前驱体摩尔比固定为 1.32 : 1，溶剂为 DMF 与 DMSO 的四比一混合体系。

前驱体溶液在 60 摄氏度下搅拌 2 小时后经 0.22 微米 PTFE 滤头过滤，静置脱泡 30 分钟。

添加 0.35 摩尔百分比的 MACl 添加剂以改善薄膜的横向结晶取向。

## 薄膜制备与退火

旋涂转速为 4000 转每分钟，加速时间 3 秒，旋涂进行到第 18 秒时滴加氯苯反溶剂。

薄膜在 105 摄氏度下退火 23 分钟，升温速率统一为每秒 5 摄氏度。

退火气氛对结晶质量影响显著：氮气氛围样品的晶粒尺寸比干燥空气氛围大 22%。

## 器件性能

冠军器件的光电转换效率达到 25.1%，开路电压 1.18 伏，短路电流密度 26.2 毫安每平方厘米。

批次 B-17 的深能级缺陷密度经热导纳谱测得为 3.2 乘以 10 的 15 次方每立方厘米，是所有批次中最低的。

未封装器件在相对湿度 30% 环境下放置 500 小时后仍保持初始效率的 87%。

## 问题与改进

本批次出现两片基板的薄膜针孔缺陷，追溯记录显示与旋涂湿度尖峰（当日 15 时湿度 62%）相关。

下一批次的改进措施包括加装除湿联锁与将反溶剂滴加时机从 18 秒提前至 15 秒。